- Назва модуля: Хімія невпорядкованих систем

- Код модуля: ХЕМН _8_2.03_4,0

- Тип модуля: вибірковий

- Семестр: 3

- Обсяг модуля: загальна кількість годин - 120 (кредитів ESTS – 4,0 ); аудиторні години – 40 годин (лекцій – 16 годин, лабораторних занять – 24  години)

- Лектори: Галушко Сергій Миколайович – кандидат хімічних наук, доцент

- Результати навчання:

У кінцевому результаті навчання студент повинен

знати: загальну характеристику та властивості невпорядкованих систем як особливого нерівноважного стану речовини; методи одержання аморфних матеріалів та фактори, що сприяють аморфизації розплавів; процеси переохолодження та кристалізації розплавів; опис структури невпорядкованих матеріалів та методи її експериментального дослідження; існуючі модельні підходи до опису структури невпорядкованих систем; квазікристали, як особливий стан речовини;

уміти: використовувати основні формули, передбачені програмою курсу для практичних розрахунків структури невпорядкованих матеріалів.

Спосіб навчання аудиторні заняття

- Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: фізична і колоїдна хімія

- Зміст навчального модуля: структура аморфних та кристалічних матеріалів, поняття ближнього та далекого порядку та їх кількісний опис; теорія розсіювання випромінювання одно та багатокомпонентними невпорядкованими системами; експериментальні дифракційні методи дослідження аморфних матеріалів: рентгенодифракційний, нейтронодифракційний, EXAFS, розсіювання рентгенівських променів під малими кутами; сучасні методи моделювання структури аморфних матеріалів та процесу аморфізації розплавів: метод молекулярної динаміки, метод Монте-Карло та оберненого Монте Карло, силовий алгоритм Белащенко; статистично геометричні методи аналізу тривимірних моделей аморфних речовин: Вороного-Делоне та Хонейката-Андерсона.

- Рекомендована література:

- Судзуки К. Аморфные металлы / К. Судзуки, Х. Фудзиморо, К. Хасимото  – М.: Металургия, 1987.

- Аморфные металлические сплавы / (Немошкаленко В.В., Романова А.В., Ильинский А.Г. и др.)  – Киев, Наукова думка, 1987.

- Белащенко Д.К. Структура жидких и аморфных металлов. – М.: Металлургия, 1985.

- Мирошниченко И. С. Закалка из жидкого состояния / И. С.  Мирошниченко – М.: Металлургия, 1982.

- Золотухин И. В. Физические свойства аморфных металлических материалов / И. В.  Золотухин – М.: Металлургия, 1986.

- Шпак А. П. Кластерные и наноструктурные материалы / А. П. Шпак, Ю. А. Куницкий, В. И. Лысов – Киев: Академпериодика, 2002.

- Структура невпорядкованих систем. Теорія, експериментальні методи, моделювання : монографія / В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський, О.С. Роїк, О.В. Самсонніков – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009.

- Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота.

- Методи та критерії оцінювання:

Поточний контроль (80%): звіти з лабораторних робіт, усне опитування, ІНДЗ, самостійна робота.

Підсумковий контроль (20% екзамен): тестування.

- Мова навчання : українська